# FEROX

#### Convertiruggine

## - Descrizione del prodotto

Ferox è un convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, reagisce chimicamente con la ruggine trasformandola in un complesso stabile di colore nero resistente all’attacco degli agenti atmosferici e impermeabile all’umidità.

Idoneo per applicazioni anche in ambienti chiusi e poco ventilati, è sovraverniciabile con tutti i tipi di vernici sia ad acqua che al solvente.

- Reagisce con la ruggine e ne blocca i processi distruttivi.

- Senza solventi

- Rapida essiccazione

- Elevata resa

- Pronto all’uso

## - Campi di impiego

Ideale per il trattamento delle superfici ferrose arrugginite, ugualmente efficace anche su superfici nuove.

## - Caratteristiche tecniche

| Aspetto | liquido |
| --- | --- |
| Colore | bianco |
| Odore | tipico |
| Densità | 1,2 g/ml |
| Viscosità (coppa ford 4) | 32”÷ 40” |
| Essiccazione a 20°C | 15’ ÷ 30’ |
| Resa teorica | 15 ÷ 20 m2 |
| Intervallo di appl. tra due mani | 15 ÷ 30 minuti |
| Sovraverniciabile dopo | 12 h entro 2 ÷ 3 settimane |
| Colore film secco | nero |
| Spessore film (2 mani) | 30 micron circa |

## - Modalità d’uso

Preparazione del supporto:

-superfici mai verniciate – spazzolare la ruggine friabile o male ancorata togliendo poi la povere rimasta con uno straccio bagnato di acqua.

-Superfici già verniciate – spazzolare la vernice scrostata e la ruggine friabile togliendo la polvere rimasta con uno straccio inumidito di acqua.

Applicazione: prodotto pronto all’uso. Se applicato con pistola a spruzzo diluire con acqua max 15 ÷ 18%.

Consigli : • agitare bene il prodotto prima dell’uso • versare la quantità necessaria di prodotto in un recipiente di plastica • non applicare con temperature inferiori a 5°C • non versare l’eventuale prodotto rimanente nel contenitore originale • l’applicazione può essere effettuata anche su supporto umido • le superfici trattate con Ferox devono essere sovraverniciate con una buona vernice di finitura entro 2 ÷ 3 settimane.

## - Stoccaggio

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 2 anni.

Attenzione: teme il gelo non esporre a temperature inferiori ai +5°C.

## - Confezione

Cod. 4141    Blister 15 ml

Cod. 4143    Blister 95 ml

Cod. 4144    Flacone 200 ml

Cod. 4148    Flacone 375 ml

Cod. 4145    Flacone 750 ml

Cod. 4146    Flacone 4 lt

Cod. 4147    Flacone 20 lt

## - Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.