PU-Vorlack

# Definizione:	Smalto per mano di fondo, in poliuretano e acrilico puro, diluibile in acqua, per interni ed esterni.

Destinazione:	Ideale come mano di fondo o come verniciatura intermedia, ben riempitiva e con buona distensione, su legno e su legno che deve mantenere la misura con mano di fondo (per es. finestre, porte, cancelli, mobili da giardino, intelaiature reticolari), su metallo e ferro trattato con protezione antiruggine e con mano di fondo, su intonaco, cemento, fibrocemento, muratura, plastica dura e vecchie ma portanti pitture e verniciature.

Ideale per la successiva applicazione degli smalti Dinova PU-Acryllacken.

Caratteristiche di

Identificazione	- Pigmenti:	Biossido di titanio

- Tipo di legante:	Combinazione di poliuretano e di acrilico puro diluibile con acqua

- Peso specifico:	1,45

- Residuo secco:	60%

- Colore:	Bianco

- Aspetto:	Opaco

- Temperatura di lavorazione:	Temperatura ambiente:	Min. + 8° C

Temperatura del supporto:	Min. + 8° C

- Tipo di diluente:	Acqua

#### Indicazioni di

sicurezza:	Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/d) 130 g/lt. (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene massimo 130 g/lt.

Proprietà:	Per interni ed esterni, con buon potere riempitivo e di distensione, di rapida essicazione, facile da lavorare, resistente all'inquinamento industriale e alla saponificazione, diluibile con acqua, praticamente inodore.

Essiccazione:	- Tempo di essiccazione alle polveri:	1 h

- Tempo di ripresa:	5 h

- Carteggiabile:	8 h

(a +20°C e da 65 a 75 % U.R.)

Consumo:	Ca. 155-160 ml/m² (ca.6-6,5 m²/l) per mano, a seconda della qualità del fondo. Effettuare un'applicazione di prova per definire l'effettivo consumo.

Applicazione:	A pennello, a rullo e a spruzzo. Mescolare bene prima dell'uso. Applicare una mano consistente. Per applicazione a spruzzo si consiglia un ugello di 1,5 mm e una pressione di ca. 3,5 bar. Per applicazione airless si consiglia un ugello di 0,279 mm e una pressione di ca. 160 bar. Non applicare a temperature del fondo e dell'ambiente inferiori a +8° C e con umidità relativa dell'aria superiore all' 85%.

Diluizione:	Per applicazione a pennello e a rullo non diluire o diluire con il 5% di acqua al massimo. Per applicazione a spruzzo diluire eventualmente fino al 10% con acqua.

Stoccaggio:	Temperatura di conservazione: min. + 5 °C e max. + 40 °C. Immagazzinare al riparo dal gelo. Il prodotto in confezione originale chiusa si può conservare per circa 5 anni. Richiudere bene le confezioni già aperte.

Supporti:	Il fondo deve essere asciutto, pulito e portante.

Superfici di legno che non devono mantenere la misura:

- Impregnare con Holzgrund (legno di conifera e latifoglie in esterni)

- Applicare una mano intermedia con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova Malerlack hochglänzend o con Dinova Malervorlack seidenglänzend senza diluire.

Superfici di legno che devono mantenere la misura (per es. porte e finestre):

- Impregnare con Holzgrund (legno di conifera e latifoglie)

- Lavorare eventualmente a spatola con Acryl-Spachtel

- Applicare una mano intermedia con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova Malerlack hochglänzend o con Dinova Malervorlack seidenglänzend senza diluire.

Superfici in fibrocemento, calcestruzzo e intonaci:

- Spazzolare gli intonaci sabbiosi e rinforzare con Dinova DinoHydrosol LF o con Dinova Tiefgrund W

- Bagnare con acqua i fondi minerali sabbiosi

- Applicare una mano di fondo con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova Malerlack hochglänzend o con Dinova Malervorlack seidenglänzend senza diluire.

Vecchie tinteggiature:

Eliminare le tinteggiature vecchie che si staccano e si sfogliano. Verificare la capacità portante delle vecchie tinteggiature ancora intatte. Carteggiare la pellicola delle vernici ed eliminare la polvere. Spazzolare via le pitture a base di dispersioni ed eliminare la polvere.

- Applicare una mano di fondo con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova Malerlack hochglänzend o con Dinova Malerlack seidenglänzend.

Pulizia degli attrezzi:	Subito dopo l'uso con acqua.

Consigli di sicurezza:	Anche durante la lavorazione di vernici pressoché prive di sostanze tossiche, occorre osservare le abituali misure di protezione. Consigliamo, pertanto, di aerare i locali a fondo durante e dopo la lavorazione, di non respirare le nebulizzazioni, di tenere il prodotto lontano della portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle e occhi, nel caso lavare subito con acqua. A protezione dell'ambiente, non far pervenire nelle fognature, nelle acque e nel terreno.

Smaltimento:	Consegnare ai centri di riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti fra i rifiuti domestici. Consegnare i fusti contenenti residui liquidi di prodotto presso un punto di raccolta per vernici vecchie.

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

#### PRODUTTORE						ESCLUSIVISTA PER L’ITALIA

Dinova GmbH					AZZURRA  s.r.l..

Bachstrasse 38					Via Dante 54

53639 – Königswinter – Germania			37031 Illasi (Verona)

Tel.045-7834222 Fax 045-7833222