Scheda Tecnica

PU-Seidenglanzlack

# Definizione:	Pregiato smalto satinato, in poliuretano e acrilico puro, per interni ed esterni, diluibile con acqua.

Destinazione:	Per pregiate verniciature satinate, in interno ed esterno, resistenti a urti e graffi. Ideale su legno, metallo con mano di fondo, superfici di zinco, sottofondi pretrattati di intonaco, cemento e fibrocemento, PVC duro e giocattoli. Adatto anche per verniciature di rinnovo su tutte le vecchie tinteggiature portanti in ambienti interni ed esterni.

Le tonalità colorate sono utilizzabili anche per verniciature di termosifoni ad acqua calda.

Caratteristiche di

Identificazione	- Pigmenti:	Biossido di titanio e pigmenti colorati resistenti

alla luce

- Tipo di legante:	Combinazione di poliuretano e acrilico puro diluibile con acqua

- Peso specifico:	1,06-1,25 a seconda della base

- Residuo secco:	40-51% a seconda della base

- Basi:	Base P, D, TR, GL e RD

- Aspetto:	Satinato

- Temperatura di lavorazione:	Temperatura ambiente:	Min. + 8° C

Temperatura del supporto:	Min. + 8° C

- Tipo di diluente:	Acqua

#### Indicazioni di

Sicurezza:	Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/d) 130 g/lt. (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene massimo 1 g/lt (bianco) – massimo 60 g/lt (basi tintometriche).

Proprietà:	Resistente a urti e graffi, diluibile con acqua, di ottima lavorabilità, di rapida essiccazione, permeabile al vapore acqueo, di satinatura stabile, senza effetto collante, ben coprente, di ottima adesione, resistente ai normali detergenti domestici e alle atmosfere industriali, praticamente inodore, per interni ed esterni.

Essiccazione:	- Tempo di essiccazione alle polveri:	2 h

- Tempo di ripresa:	5 h

(a +20°C e da 65 a 75 % U.R.)

Consumo:	Ca. 125 ml/m² (ca.8 m²/l) per mano, a seconda della qualità del fondo. Effettuare un'applicazione di prova per definire l'effettivo consumo.

Scheda Tecnica

##### PU-Seidenglanzlack

Applicazione:	A pennello con pennello speciale per vernici acriliche, a rullo e a spruzzo. Mescolare bene prima dell'uso. Per applicazione a spruzzo si consiglia un ugello di 1,5 mm e una pressione di ca. 3,5 bar. Per applicazione airless si consiglia un ugello di 0,279 mm e una pressione di ca. 160 bar.

Attenzione: la base P è utilizzabile anche come normale smalto bianco, le altre basi vanno utilizzate solo dopo colorazione con il tintometro.

Non lavorare a temperature del fondo e dell'ambiente inferiori a +8° C.

Diluizione:	Con acqua, fino al 5% massimo. Per l'applicazione a spruzzo fino al 10%.

Stoccaggio:	Temperatura di conservazione: min. + 5 °C e max. + 40 °C. Immagazzinare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Il prodotto in confezioni originali chiuse si può conservare per circa 5 anni. Richiudere bene le confezioni già aperte.

Supporti:	Il fondo deve essere pulito, asciutto e portante.

Superfici di legno che non devono mantenere la misura:

- Impregnare con Holzgrund (legno di conifera e latifoglie in esterni)

- Applicare una mano intermedia con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova PU-Seidenglanzlack.

Superfici di legno che devono mantenere la misura (per es. porte e finestre):

- Impregnare con Holzgrund (legno di conifera e latifoglie in esterni)

- Applicare una mano intermedia con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova PU-Seidenglanzlack non diluito.

Ferro, acciaio, ferro zincato, metalli leggeri e PVC duro:

Eliminare la ruggine e sgrassare ferro e acciaio, poi passare una mano di fondo con Dinova Allgrund (una passata in interni, due passate in esterni). Sgrassare accuratamente con ammoniaca e imbibente le superfici in ferro zincato e i metalli leggeri, poi sciacquare con acqua limpida. Rimuovere in modo meccanico gli strati di ossidazione. Sgrassare e carteggiare il PVC duro. Infine, tinteggiare due volte con Dinova PU-Seidenglanzlack non diluito le superfici così trattate.

Superfici in fibrocemento, calcestruzzo e intonaci:

- Spazzolare gli intonaci sabbiosi e rinforzare con Dinova DinoHydrosol LF o con Dinova Tiefgrund W

- Applicare una mano di fondo con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova PU-Seidenglanzlack non diluito.

Vecchie tinteggiature:

Eliminare le tinteggiature vecchie che si staccano e si sfogliano. Verificare la capacità portante delle vecchie tinteggiature ancora intatte. Carteggiare la pellicola delle vernici ed eliminare la polvere. Spazzolare via le pitture a base di dispersioni ed eliminare la polvere.

- Applicare una mano di fondo con Dinova PU-Vorlack

- Stendere una mano coprente con Dinova PU-Seidenglanzlack non diluito.

Colorazione:	Con sistema tintometrico DinoMix.

|  | Materiale di base | Peso specifico | Residuo secco |
| --- | --- | --- | --- |
| 000P/1 | P-molto bianco | 1,25 | 51% |
| 000D/2 | D-bianco | 1,12 | 45% |
| 00TR/3 | TR-trasparente | 1,06 | 40% |
| 00GL/5 | GL-giallo | 1,13 | 40% |
| 00RD/4 | RD-rosso | 1,13 | 40% |

Pulizia degli attrezzi:	Subito dopo l'uso con acqua.

Scheda Tecnica

##### PU-Seidenglanzlack

Consigli di sicurezza:	Anche durante la lavorazione con vernici pressoché prive di sostanze tossiche occorre osservare le normali misure di sicurezza. Consigliamo, pertanto, di aerare bene i locali durante e dopo la lavorazione, di non respirare le nebulizzazioni, di tenere il prodotto lontano della portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle ed occhi, nel caso sciacquare subito con acqua. A protezione dell'ambiente non lasciar defluire nelle fognature, nelle acque e nel terreno.

Smaltimento:	Consegnare ai centri di riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti fra i rifiuti domestici. Consegnare i fusti contenenti residui liquidi di prodotto presso un punto di raccolta per vernici vecchie.

Questo logo identifica tutti i prodotti colorabili con il sistema tintometrico DinoMix.

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

DINOVA  GmbH – Bachstrasse 38 53639 Königswinter – Germania

AZZURRA srl – 37031 Illasi (VR) – tel.045-7834222 fax 045-7833222