SCHEDA TECNICA

Rev. 1 del 15/09/2009

Chopped Strand Mat, prodotto con fili di media dimensione in vetro E, silanizzati, tenuti insieme con un legante a polvere estremamente solubile in stirene.

Impregnazione molto facile, eccellente chiarezza dei laminati, resistenza alla trazione molto alta.

Buona resistenza all’acqua e agli agenti chimici in applicazioni per anti corrosione.

Indicato per resine poliesteri, vinilesteri, epossidiche.

Stoccaggio: i tessuti devono essere stoccati a secco nel loro imballo originale (condizioni ideali tra 10°C e 35°C – umidità relativa tra 35 e 85%).

Se il prodotto viene stoccato al di sotto di 15°C, deve essere condizionato 24 ore prima dell’uso per evitare il fenomeno della condensazione.

|  | CARATTERISTICHE: |
| --- | --- |
|  | Contenuto di umidità (ISO 3344): Massimo 0,20% Peso: 180 – 270 g/m2 MAT225 240 – 360 g/m2 MAT300 300 – 450 g/m2 MAT375 |
|  | CONFEZIONI DISPONIBILI: |
|  | Codice | Tipo | Confezione |
|  | 65311 | Foglio (MAT 375) | 1 m2 |
|  | 65312 | Foglio (MAT 375) | 0,5 m2 |
|  | 65320 | Foglio (MAT 375) |  |
|  | 65610 | Rotolo (MAT 375) |  |
|  | 65610/225 | Rotolo (MAT 225) |  |
|  | 65610/300 | Rotolo (MAT 300) |  |

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.