# SVITOL SUPER

## - Descrizione del prodotto

Prodotto multiuso studiato per risolvere nel migliore dei modi problemi di sbloccaggio, lubrificazione protezione di tutte le superfici metalliche in casa, auto, fai da te e durante ogni genere di lavoro. In ognuna delle sue funzioni raggiunge prestazioni eccellenti che lo portano a garantire l’uso in diversi campi di applicazione: manutenzione industriale, ripristino funzionalità, elettromeccanica, ecc.

- Lubrificante: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

- Carico di ingranamento                   80 kg

- Carico di saldatura                         260 kg

- Impronta (40 Kg x 1 h - IP 239)   0,32 kg

- Sbloccante: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

- Tensione superficiale (ASTM D971)    25mN/m

- Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento:

- Bulloni non trattati                 37 kg/cm

- Bulloni trattati                        19 kg/cm

- Protettivo: forma un sottile film altamente protettivo sui metalli, impedendo la formazione di ruggine e preservando per lungo tempo dalla corrosione.

- Idroespellente : penetra in profondità, scioglie sporco e grassi, elimina ogni forma di umidità che potrebbe causare dissipazioni di corrente.

- Capacità dielettrica                    52 Kv

## - Campi di impiego

Mautenzione industriale: la capacità di poter svolgere insieme o separatamente le funzioni di Lubrificante, Sbloccante, Protettivo, Idroespellente e Detergente ne fa uno strumento indispensabile nella manutenzione, consentendo riduzione nei tempi di lavoro e maggiore durata dei pezzi trattati; allunga gli intervalli di manutenzione.

Elettromeccanica : il prodotto non è conduttore e permette di mantenere perfettamente funzionanti strumenti elettromeccanici.

Ripristino funzionalità : in officina, in garage, in casa, in giardino, ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un cigolio da eliminare, una superficie metallica da proteggere dalla corrosione, una apparecchiatura elettrica umida da riattivare.

## - Caratteristiche tecniche

| Aspetto | liquido |
| --- | --- |
| Colore | paglierino |
| Odore | tipico |
| Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,820 g/ml |
| Intervallo di distillazione | 180 – 220°C |
| T° infiammabilità | 40°C |
| Capacità dielettrica | 52 KV |
| Tensione superficiale | 25,6 mN/m |
| Propellente | CO2 |
| Sostanza attiva in bombola | 100 % |

## - Modalità d’uso

Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi nel caso di  accoppiamenti arrugginiti procedere allo sbloccaggio, eventualmente in presenza di incrostazioni più resistenti ripetere l'operazione.

## - AVVERTENZE

non applicare su apparecchi in tensione, dare corrente solo dopo completa evaporazione del solvente. Non applicare su materiali surriscaldati.

## - Stoccaggio

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 2 anni

## - Confezione

Cod. 4100      lattina  125 ml

Cod. 4106      lattina  450 ml

Cod. 4107      lattina  705 ml

Cod. 4111      lattina   7,8 Lt

Cod. 4127      spray    200 ml

Cod. 4128      spray    400 ml

Cod. 4104      spray      75 ml

## - Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.